## Slide 1
ИССЛЕДОВАНИЕ ОКСИДА ЛИТИЙ-МАРГАНЦА СО СТРУКТУРОЙ ШПИНЕЛИ МЕТОДОМ СПЕКТРОСКОПИИ КОМБИНАЦИОННОГО РАССЕЯНИЯ СВЕТА
Докладчик:
Коробов Евгений Валерьевич
Группа МЕН-472801

## Slide 2: Цель работы:
Исследовать структуру LiMn2O4 методами спектроскопии комбинационного рассеяния света (КРС);
Отработать методику измерений спектров КРС от отдельных частиц.

## Slide 3
Системы накопления электроэнергии в современной технике.

## Slide 4
Актуальность
LiMn2O4
↑
Mn дешевле Ni и Co

## Slide 5
Оксида литий-марганца со структурой шпинели (). Основные характеристики материала.
Часть элементарной ячейки
Пример изображения спектра рассеянного света оксида литий-марганца со структурой шпинели.

## Slide 6
Подготовка к эксперименту.
Основной подход: измерение спектров КРС отдельных частиц.
Медная подложка → регистрируемый спектр не содержит посторонних вкладов.
Осаждение производилось из жидкой фазы для лучшего разделения частиц.
отполированные медные подложки.

## Slide 7
Аттестация LiMn2O4 со структурой шпинели методом спектроскопии комбинационного рассеяния света.
Оптическое изображение всех частиц с оптического микроскопа.

## Slide 8
Оптические изображения каждой отдельной частицы с указанием места воздействия лазера.

## Slide 9
Серии КРС спектров LiMn2O4
633 нм, 4,1 мВт
488 нм, 4,1 мВт

## Slide 10
Частица 5а
Частица 6а
Частица 6в
Частица 6д

## Slide 11
Выводы.
Исследована структура LiMn2O4 методами спектроскопии комбинационного рассеяния света (КРС)
Отработана методика измерений спектров КРС от отдельных частиц
Проведена обработка полученных спектров.
Выявлено индуцированное лазером разложение LiMn2O4